Méthode de protection des métaux

Situation :

Pour protéger les pièces en acier (« alliage à base de fer ») d’un matériel exposé aux intempéries, on a recours à l’électrolyse. Le principe est d’appliquer un revêtement constitué d’un autre métal (méthode de « zingage » ou de « cuivrage »).

Problématique :

Les méthodes de cuivrage ou le zingage continuent-elles à protéger efficacement en cas de défaut sur le revêtement comme une faille ou un éclat mettant à nu une partie de la pièce à protéger ?

Reformuler la problématique, rédiger votre hypothèse puis proposer une démarche vous permettant de la vérifier.

Extrait de la classification électrochimique des métaux :

Tableau d’identification de quelques ions :

| Nom de l’ion à identifier | Formule de l’ion | Réactif | Formule de l’ion réactif | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorure | Cl- | Nitrate d’argent | Ag+ | P. blanc qui noircit à la lumière |
| Sulfate |  | Chlorure de baryum | Ba2+ | P. blanc |
| Phosphate |  | Nitrate d’argent | Ag+ | P. jaune |
| Calcium | Ca2+ | Oxalate d’ammonium | C2O | P. blanc |
| Magnésium | Mg2+ | Jaune de thiazole avec soude |  | Coloration rosée |
| Aluminium | Al3+ | Soude | OH- | P. blanc |
| Cuivre | Cu2+ | Soude | OH- | P. bleu |
| Fer (II) | Fe2+ | Soude | OH- | P. vert |
| Fer (III) | Fe3+ | Soude | OH- | P. rouille |
| Zinc | Zn2+ | Soude | OH- | P. blanc |

Matériels à disposition :

( Celui du laboratoire.